
FIB Double Pinholes for Coherence Test, Parameter Table

Wed, July, 7th, 2005
Structure details:  2000nm Au-Film on 100nm Nitridemembrane

	Feature
	Radius  (μm)

	
	Target
	Actual

	
	
	

	
	
	

	1st aperture: top
	150nm
	395x387

	1st aperture: bottom
	
	315x356

	2nd aperture: top
	150nm
	377x360

	2nd aperture: bottom
	
	350x328

	Center to center
	7000nm
	6861


Metal Film Details:
	Front Side
	

	Back Side
	Metallica #5+7

	
	


Milling Details

	Milling Features
	Outer Radius (μm)
	Inner Radius (μm)
	Ion Beam Current(pA)
	Mag (kX)
	Mill time (s)
	Comments and Filenames

	1.Terrace
	.5
	0
	10 2nd A
	35
	30
	check

	1.Terrace
	.6
	0
	10
	35
	15
	check

	2.Terrace
	.5
	0
	10
	35
	30
	check

	2.Terrace
	.6
	0
	10
	35
	15
	check

	1.Pinhole
	.18
	0
	10
	35
	150
	Check, 10pA

	2.Pinhole
	.18
	0
	10
	35
	150
	Check

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	C73_tilt_02

	
	
	
	
	
	
	C73_overview_03

	
	
	
	
	
	
	C73_first_hole_04

	
	
	
	
	
	
	C73_second_hole_05

	
	
	
	
	
	
	C73_overview_06 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	C73_overview_07

	
	
	
	
	
	
	C73_upper_back_08

	
	
	
	
	
	
	C73_lower_back_09

	
	
	
	
	
	
	C73_absolute_back_10



Membrane Parameters

	Size (μm)
	~127x78

	Thickness (nm)
	100

	Frame size( mm)
	5x5

	Frame thickness (μm)
	200


Dwell: 1.0 μs

Overlap: 50%

Name:  C73








Not best sample. Sufficient for Double Pinhole.





WFS v7 p17, RRv1p8  











wschlott
Page 1
7/5/2005
E:\data\sample_processing_general\equipment_notes\FIB_guide\FIB_parameter_table.doc

